RADICIPLASTICS尼龙66典型性能

# RADILON A45-L1

产品说明：PA66 通用注射级。

|  | 单位 | 标准 | 性能（干/湿） |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理性能 |  |  |  |
| 密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.14/ |
| 饱和吸水率 | % | ISO 62 | 8.5/ |
| 吸湿性 | % | ISO 62 | 2.8/ |
| 机械性能 |  |  |  |
| 拉伸模量 | MPa | ISO 527-1/-2 | 3100 / 1200 |
| 屈服强度 | MPa | ISO 527-1/-2 | 83/53 |
| 断裂伸长率 | % | ISO 527-1/-2 | 35/>50 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | kJ/m2 | ISO179/1eU 23℃ | NB/ |
|  | kJ/m2 | ISO179/1eU -30℃ | / |
| 简支梁缺口冲击强度 | kJ/m2 | ISO179/1eA 23℃ | 6/15 |
|  | kJ/m2 | ISO179/1eA -30℃ | / |
| 热性能 |  |  |  |
| 熔点 | ℃ | ISO 11357-1/-3 | 262 |
| 热变形温度[1.80MPa] | ℃ | ISO 75-1/-2 | 70 |
| 热变形温度[0.45MPa] | ℃ | ISO 75-1/-2 | 212 |
| 维卡软化点 | ℃ | ISO 306 | 240 |
| 燃烧性能 |  |  |  |
| 燃烧性(0.8mm) |  | UL94 | V2 |
| 电性能 |  |  |  |
| 体积电阻 | Ω·cm | IEC 60093 | 1015-1013 |
| 表面电阻 | Ω | IEC 60093 | 1015-1013 |
| CTI |  | IEC 60112 | 600 |
| 加工性能 |  |  |  |
| 烘干温度/时间 | ℃/hr |  | 80/2-4 |
| 注射成型温度范围 | ℃ |  | 280-300 |
| 模温 | ℃ |  | 40-80 |

經銷: