Processing Guide:- 
Pre-drying      :  No need / Unless moistened
Recycling       :  100%
Processing Temp.: 210 - 230 Deg. C
Injection pressure: 10,000 - 20,000 psi
Mold Temp.      :  50 - 70 Deg. C